МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВА ВОЛЬФРАМОВОЙ ФОЛЬГИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МОЩНОГО ИМПУЛЬСА ТОКА

Е.М. Апфельбаум, П.Р. Левашов, Л.Р. Обручкова, В.И. Орешкин*, С.И. Ткаченко, К.В. Хищенко

Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: svt@ihed.ras.ru

*Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия,
e-mail: oreshkin@ovpe.hcei.tsc.ru

В работе выполнено численное моделирование процесса расширения вольфрамовой фольги, помещенной между двумя толстыми пластинами из стекла, под действием мощного импульса тока. Параметры фольги и пластин, а также изменения тока и напряжения во времени соответствовали эксперименту [1, 2]. Моделирование проводилось с помощью одномерного лагранжева магнитно-гидродинамического кода с учетом эффектов теплопроводности. Для описания термодинамических свойств вольфрама использовано многофазное уравнение состояния с учетом эффектов плавления, испарения и ионизации в широком диапазоне температур и давлений; для стекла — калорическое уравнение состояния. По результатам моделирования определена зависимость удельной электропроводности вольфрама от плотности и температуры в процессе его расширения. Полученные результаты сравнивались с расчетами удельной электропроводности по модели транспортных свойств вырожденной плазмы металлов [3].

Работа поддержана граном РФФИ 04-02-17292. Авторам также приятно выразить благодарность Фонду помощи отечественной науки.

Литература

- Коробенко В.Н., Рахель А.Д., Савватимский А.И., Фортов В.Е. // Физика экстремальных состояний вещества — 2002 / Под ред. Фортова В.Е. и др. Черноголовка: ИПХФ РАН, 2002. С.32-35.

- Коробенко В.Н., Рахель А.Д., Савватимский А.И., Фортов В.Е. // Физика плазмы. 2002. Т.28. С.1093-1102.

- Apfel’baum E.M. // Czechoslovak J. Phys. 2004. V.54. P.C563-C567.